DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

VIA VEHICULAR RURAL

VEREDAS GAITAN BAJO Y  PUEBLO RICO

TRAMO DE 120 MTRS

PROYECTO  ALCALDIA DE QUIMBAYA

CONTENIDO

1.  INTRODUCCIÓN

2. TRABAJOS DE CAMPO

3. ENSAYOS DE LABORATORIO

4. ESTRATIGRAFIA

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

6. DISEÑO DE PAVIMENTOS

6.1  DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27

ANEXOS

- ENSAYOS DE LABORATORIO

# 1.  INTRODUCCIÓN

A solicitud de la ALCALDIA DE QUIMBAYA, se realizaron ensayos de campo y de laboratorio para el diseño de la Estructura del Pavimento Flexible y de las vía vehiculares que comunican las veredas de Gaitan  Bajo y Pueblo  Rico en el Mpio de Quimbaya Departamento del Quindío.  El diseño del pavimento se hará con base  a los CBR tomados con el Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC) y a CBR tallados en el campo, además se tendrá en cuenta  las características físico - mecánicas de la subrasante y de las capas granulares existentes..

El presente estudio se ha realizado en el laboratorio de Suelos y Materiales del ING. ANTONIO MORALES PAREJA.

# 2.  TRABAJOS DE CAMPO

Se realizó 3 sondeo a 1,50 mtrs de profundidad ; para el estudio de la subrasante con el objetivo de diseñar los espesores del pavimento, se tomaron 4 CBR con el Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC) y dos muestras con molde para CBR tallado en el campo, además  se tomaron muestras para humedades naturales, y para ensayos de clasificación, como son  granulometrías y limites de Atterberg.

También se registraron los diferentes estratos hasta 1,5 mtrs de profundidad.

# 3. ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a la subrasante fueron los siguientes:

- HUMEDAD NATURAL

- LIMITES DE ATTERBERG DE SUBRASANTE Y SUBBASE

- GRANULOMETRIAS (SURASANTE  Y MATERIAL GRANULAR)

- CLASIFICACIÓN DE SUELOS. DE SURASANTE Y DE SUBBASE

- CBR TOMADOS EN CAMPO CON EL PDC Y TALLADOS EN CAMPO

Los formatos de los diferentes ensayos aparecen  en el anexo del presente estudio.

# 4. ESTRATIGRAFIA

Se registraron los siguientes estratos en los sondeos realizados, asi :

### REGISTROS DE LAS PERFORACIONES REALIZADAS

| Sondeos Materiales | Sondeo #1 K0 + 010 | Sondeo #2 K0 + 090 | Sondeo #3 K0 + 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Carpeta | No existe | Deteriorada-cristalizada y muy envejecida | Deteriorada-cristalizada y muy envejecida |
| Material granular tipo súbase de buena calidad | Espesor de 35 centímetros | Espesor de 35 centímetros | Espesor de 46 centímetros |
| Suelo de subrasante | Arena Limosa Entre 0.35mtrs y 1.5 mtrs | Suelo organico OL Entre 0.35mtrs y 1.5 mtrs | Arena Limosa Entre 0.35mtrs y 1.5 mtrs |
| Nivel de aguas freáticas | No se encontro | No se encontro Subrasante muy humeda | Se encontro NAF a 1.0 mtrs |

No se recomienda hacer reparcheo debido a que la carpeta existente donde no se ha arrancado, se encuentra cristalizada (muy frágil). De acuerdo a lo encontrado y analizado mas adelante en el presente estudio se recomienda, colocar una carpeta nueva de 5 centímetros.

Ademas se recomienda construir filtros a lado y lado de la via en una longitud de 50 mtrs (teniendo en cuenta que existe cunetas de concreto, se recomienda hacer el filtro al lado de la cuneta, hacia el interior de la calzada).

El filtro debe ser en piedra de mano envuelta en geotextil no tejido 1600 (la seccion del filtro debera ser de 0.35*0,35, ubicado a 1.0mtr de profundidad)

# 5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los ensayos realizados a la subrasante arrojaron los siguientes resultados:

| A BCIZAS DE ESTUDIO ENSAYOS | KO+010 Prof=0.40 | KO+040 Prof=0.40 | KO+090 Prof=0.40 | KO+120 Prof=0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %CBR (PDC) | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 2.5 |
| % CBR tallado | 7.2 |  | 2.5 |  |
| Humedad natural | 37.09 |  | 49.41 |  |
| Limite liquido | 35.48 |  | 50.69 |  |
| Indice de Plasticidad | 10.04 |  | 15.46 |  |
| Clasificación | SM |  | S-0L |  |

CALCULO  VALOR DEL CBR DE DISEÑO

DE ACUERDO A INSTITUTO DEL ASFALTO

| VALORES CBR OBTENIDOS | NUMERO DE VALORES DE CBR IGUALES O MAYORES | % DE VALORES CBR IGUALES O MAYORES |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 3 | 100.0 |
| 5.3 | 2 | 67.7 |
| 6.4 | 1 | 33.3 |

# 6. DISEÑO DE PAVIMENTOS

# 6.1  DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES VIA VEHICULAR

## 6.1.1 EVALUACIÓN DEL TRANSITO

De acuerdo al valor de CBR hallado de la subrasante, se estimó un tránsito equivalente para la estructura del pavimento en estudio.

El tránsito acumulado en el periodo de diseño de 10 años, se determinó asumiendo una tasa de crecimiento del 4%.

TF	=	To * FP * a * 365                        a =10 años          i = 3% (0,03)

FP	=	[(1+i)ª-1] / [a * i]	=	[(1+0.03)10 - 1] / [10 * 0,03]

FP 	= 	1,15

TF	=	20 * 1,15 * 10 * 365 = 83.950 vehículos

### Composición del Tránsito:

De acuerdo a las características de la via se asume la siguiente composición del tránsito:

| TIPO VEHÍCULO | PORCENTAJE | NUMERO |
| --- | --- | --- |
| LIVIANOS BUSETAS CAMIONES | 70 10 20 | 58765 8395 16790 |
| TOTAL | 100 | 83950 |

Con respecto a los camiones cerca al 100% de ellos son del tipo C2P y C2G, o sea camiones de dos ejes

### 6.1.3	Cálculo del Tránsito Equivalente en el Carril de Diseño:

Para la determinación del tránsito equivalente expresado en ejes equivalentes a 8,2 Toneladas, se analizó la información de volúmenes de tránsito por cada categoría, y los factores daño por vehículo comercial obtenidos de estudio de factor daño realizado por la Universidad Del Cauca dentro de la Investigación Nacional de Pavimentos I FASE y los del Ministerio del Transportes en 1992.

| TIPO |  | EJES EQUIVALENTES SEGÚN INP | EJES EQUIVALENTES SEGÚN MT/1992 |
| --- | --- | --- | --- |
| VEHÍCULO | NUMERO | Factor de Equivalencia | Ejes Equivalentes | Factor de Equivalencia | Ejes Equivalentes |
| TOTAL | 83950 | -- | -- | -- | -- |
| Livianos | 58765 | -- | -- | -- | -- |
| Buses pequeños | 8395 | 0.40 | 3358 | 0.40 | 3358.0 |
| Camiones C2 Gdes | 16790 | 2.20 | 36938 | 2.16 * | 36266.4 |
| TOTAL | 40296 |  | 39624.4 |

Para el diseño del pavimento  se aproxima el  tránsito  a ejes equivalentes de 8,2 ton, resultando un valor de  0,4 * 105 repeticiones.

# 6.1.4  DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE VIA VEHICULAR

## 6.1.4.1 MÉTODO DEL INSTITUTO NORTEAMERICANO DEL ASFALTO  (INA)

DATOS:

- CBR 				= 5,0%

- TRANSITO			= 0,4 *105 Ejes de 8,2 ton

- PERIODO DE DISEÑO		= 10 años

- CALCULO DEL NDT

- CALCULO DEL CONCRETO ASFALTICO

- Espesor de concreto asfaltico	=	5,0 Cms

- Espesor de concreto asfáltico para convertir a material granular tipo subbase	=	18cm -13 cm = 5 Cms de concreto asfáltico

- Espesor de material granular ( 13 Cm * 2,7 = 35 Cms

Por lo tanto la estructura encontrada y evaluada en este estudio es:

ESTRUCTURA DE DISEÑO PARA EL TRANSITO ESTIMADO POR EL METODO INA

## 6.1.4.2  MÉTODO SHELL

DATOS:

CBR										= 5,0 %

TEMPERATURA DEL LUGAR						= 20°C

CODIFICACIÓN DEL CONCRETO ASFALTICO				= S1 - F1 - 100’

EJES EQUIVALENTES DE 8,2 TON					= 0.4 * 105

CARTA UTILIZADA DEL MANUAL DE LA SHELL				= CHART HN 21

ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO ARROJADO POR TABLA	= 16 Cms

Comparando este Método con el Método INA, podemos observar que la estructura del pavimento es sensiblemente igual a la arrojado por este último. por lo tanto los comentarios y conclusiones obtenidos son similares

ESTRUCTURA DE DISEÑO PARA EL TRANSITO ESTIMADO POR EL METODO SHELL

Carpeta	= 5 cms de concreto asfaltico

MATERIAL GRANULAR	= 35 cm material granular  con CBR = 40%

## 6.1.4.3  MÉTODO MECDE 3

DATOS:

NUMERO DE CAPAS			=3(Carpeta ; Subbase y Subrasante)

ESPESORES DE CAPAS			= Carpeta  5 mm;

Subbase 350 mm

MODULO ELÁSTICO CARPETA		= 13000 Kg/Cm² ( 1300 Mpa

MODULO ELÁSTICO SUBBASE		=   2500 Kg/Cm² ( 250 Mpa

MODULO ELÁSTICO SUBRASANTE	=     500 Kg/Cm² ( 50.0 Mpa

CARGA POR EJE				=         8,2 Ton

Con estos datos corremos el programa y nos da una deformación por compresión en la subrasante de 1,06 * 10 -3.

Si aplicamos las ecuaciones SHELL encontramos que la deformación admisible de compresión en la subrasante debe ser:

Ez adm = 2,8 * 10-2 * N8,2-0,25

Ez adm = 2,8 * 10-2 * (50000)-0,25

ESTRUCTURA DE DISEÑO PARA EL TRANSITO ESTIMADO POR EL METODO MECDE3

Carpeta	= 5 cms de concreto asfaltico

Subbase	= 35 cm material granular con CBR = 40%

## 6.1.4.5  MÉTODO DEPAV

DATOS:

NUMERO DE CAPAS			=3(Carpeta ; Subbase y Subrasante)

ESPESORES DE CAPAS			= Carpeta  5 cm;   						                                              Material  Granular 35 cm

MODULO ELÁSTICO CARPETA	                    = 13000 Kg/Cm²

MODULO ELÁSTICO MATER GRANULAR	=  2500 Kg/Cm²

MODULO ELÁSTICO SUBRASANTE	=  500 Kg/Cm²

CARGA POR EJE				=   8,2 Ton

RADIO DE CARGA				=  10,80 Cm

PRESIÓN DE CONTACTO			= 5,60 Kg/Cm²

DISTANCIA ENTRE EJES DE LLANTAS	= 32,40 Cm

Antes de correr el programa se obtuvieron datos de deformaciones admisibles de compresión en la subrasante y el cálculo del esfuerzo vertical admisible de compresión en la subrasante, utilizando las ecuaciones SHELL para el primero y la ecuación de KERHOVEN Y DORMON, así:

- CALCULO DE LA DEFORMACIÓN UNITARIA ADMISIBLE DE

COMPRESIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE

ECUACIÓN SHELL

Ez adm = 2,8 * 10-2 * N8,2-0,25

Ez adm = 2,8 * 10-2 * (50000)-0,25

CALCULO DEL ESFUERZO VERTICAL ADMISIBLE DE COMPRESIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE.

Según KERHOVEN Y DORMON, asume la siguiente expresión para el cálculo del esfuerzo vertical admisible de compresión en la superficie de la subrasante:

Según los valores del modulo resiliente obtenidos a travé de los ensayos de campo, los esfuerzos admisible son los siguientes:

SECTOR DE ESTUDIO		MODULO 		Z ADMISIBLE,

ENTRE APIQUE #1 Y #3		RESILIENTE		       kg/cm²

1				  500				0,82

CALCULO DEFLEXION BENKELMAN ADMISIBLE

DB = 6,237 N-0,165 =  6,237 (40.000)-0,165 = 1,09 mm

La deflexión arrojada por el diseño es de 0,91 mm por lo tanto el diseño cumple este parámetro por lo cual es la estructura adecuada para dicho pavimento.

- RECOMENDACIONES PARA EL PAVIMENTO FLEXIBLE

- 6.1.4.7.1 Materiales Granulares

- El material de subbase debe cumplir con los requisitos del I.N.V de Colombia de acuerdo a los siguientes cuadros:

| MATERIAL SUBBASE ART 320.2 SBG-1 |  | MATERIAL SUB BASE EXISTENTES EN LA VIA |
| --- | --- | --- |
| TAMIZ | Especificación % PASA |  | TAMIZ | PTO RICO | SANTANA |
| 2” | 100 |  | 2” | 100 | 100 |
| 1½” | 70 - 100 |  | 1½” | 100 | 100 |
| 1” | 60-100 |  | 1” | 100 | 100 |
| ½” | 50-90 |  | ½” | 90.0 | 92.5 |
| 3/8” | 40-80 |  | 3/8” | 79.7 | 86.0 |
| 4 | 30 - 70 |  | 4 | 61.2 | 73.3 |
| 10 | 20 - 55 |  | 10 | 48.5 | 63.7 |
| 40 | 10 - 40 |  | 40 | 29.7 | 42.9 |
| 200 | 4 - 20 |  | 200 10.7 | 17.8 |
| PLASTICIDAD | < 6% |  | PLASTICIDAD NP | >10% |
| CBR , con Humedad optima del Proctor modificado | 40 % |  | CBR , con Humedad 77% optima del Proctor modificado | 20% |
| DESGASTE | 50% MAX |  | DESGASTE |  |
| EQUIV. DE ARENA | 25% min |  | EQUIV. DE ARENA |  |

- El material para Subbase granular tendrá un espesor que se indica en los diseños y cumplirá con los requisitos del I.N.V de Colombia para Subbase granular:

- Materiales: El material consistirá en grava triturada o roca triturada dura y resistente que cumpla con los requisitos siguientes:

- Debe presentar no menos del 50% de partículas de agregado grueso, en peso, con caras fracturadas ( agregado grueso : parte del material retenido en el tamiz #4).  Debe estar libre de materia orgánica, terrones de arcilla y otras sustancias deletéreas.  No debe mostrar señales de desintegración, ni pérdida mayor del 12% al someter a 5 ciclos en la prueba de solidez en sulfato de sodio según el ensayo I.N.V - E20.

- Límites de Consistencia: La fracción del material que pasa por el tamiz #40 no debe tener un índice de plasticidad mayor de 6,0 %

- Desgaste: El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles, deberá presentar un desgaste menor del 50%.

- Colocación y Compactación: el material se colocará y extenderá en capas de 10 cm, deberá humedecerse, si se requiere para facilitar su compactación, de modo que el contenido de humedad sea aproximadamente igual al óptimo, de acuerdo con el ensayo del Proctor Modificado para ese material.

- En todas las capas del pavimento ( material granular ) deberá realizarse ensayos de compactación Proctor modificado y Densidad de campo, para poder controlar los porcentajes de compactación, los cuales deberán estar entre el 95% - 100% para subbases.

6.1.4.6.2  CARACTERISTICAS DEL CONCRETO ASFALTICO (ART 450)

1. Recomendaciones del Material

El tipo de mezcla será  S1 - F1 - 100’

El conjunto de agregado grueso, agregado fino y llenante mineral deberá ajustarse a alguna de las siguientes gradaciones.

| TAMIZ ( Pulgadas) | PORCENTAJE QUE PASA |
| --- | --- |
|  | MDC-1 | MDC-2 |
| 1” ¾” ½” 3/8” No.4 No.10 No.40 No.80 No.200 CARAS FRACTURADAS 75 % min. EQUIV DE ARENA 50% min. DESGASTE 30% max. | 100 80-100 67-85 60-77 43-54 29-45 14-25 8-17 4-8 | -- 100 80-100 70-88 51-68 38-52 17-28 8-17 4-8 |

- Características de la Mezcla Asfaltica para un transito   	 > 5x106

Compactación,							75 golpes/cara

Estabilidad Mínima,							750 kg.

Flujo,									2-3.5 mm

Vacíos con aire  capa de rodadura,					4-6%

Vacíos con aire  Base asfaltica,					4-8%

Vacíos mínimos en agregados minerales  gradación MDC-1,	14 %

Vacíos mínimos en agregados minerales  gradación MDC-2,	15 %

3.  Módulo Dinámico

El valor del módulo dinámico según las curvas maestras de la Universidad del Cauca para la gradación es de 13000 kg./cm².

- Antes de colocar la capa de rodadura debe realizarce una imprimación con asfalto del tipo MC - 70 o una emulsión de rompimiento rápido. La capa de base deberá esta bien compactada, seca, y completamente barrida, para que la imprimación tenga un efecto benéfico.

Durante la construcción deberá tenerse un control riguroso de los materiales de base y subbase, así como de la capa de rodadura a utilizar, de tal forma que cumpla todas las especificaciones del Instituto Nacional de Vías de Colombia.

# .  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el diseño del Pavimento Flexible se utilizaron 4 Métodos ( 2 métodos racionales analíticos “INA, SHELL” y 2 métodos computacional “MECDE3 y Método DEPAV, Ver capitulo 5  (Diseño de Pavimento Flexible)

La estructura de diseño del pavimento flexible recomendada es la siguiente :

DEFORMACIÓN UNITARIA ADMISIBLE DE COMPRESIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE

ESFUERZO VERTICAL ADMISIBLE DE COMPRESIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE

2.-  Teniendo en cuenta la buena calidad del material granular de súbbase  se concluye que la solución para mejorar en un 100% el pavimento de la via entre las veredas Gaitán   Bajo y Puerto Rico, debe ser, levantar la carpeta dañada y cristalizada y reponerla por una carpeta nueva que cumpla con las especificaciones descritas anteriormente.

3.- Es de extrema importancia construir filtros a lado y lado de la via a mejorar, en una longitud  mínima de 50.0 mtrs (antes de la obra transversal existente), ya que en el último sondeo se encontró agua a un metro de profundidad, donde se registro un  CBR del 2.2%(valor de resistencia muy bajo por la incidencia del agua). Las mejoras que se realicen en la via sin tener en cuenta esta recomendación, van a redundar en poca vida útil de la rehabilitación del pavimento.

4.- No se recomienda hacer reparcheo debido a que la carpeta existente donde no se ha arrancado(levantado), se encuentra cristalizada (muy frágil). De acuerdo a lo encontrado y analizado en el presente estudio, se recomienda colocar una carpeta nueva de 5 centímetros.

Teniendo en cuenta que existen cunetas de concreto a lado y lado de la via , se recomienda hacer el filtro al lado de la cuneta, hacia el interior de la calzada.

El filtro debe ser en piedra de mano envuelta en geotextil no tejido 1600 (la seccion del filtro debera ser de 0.35*0,35, ubicado a 1.0mtr de profundidad)

5.-Se recomienda realizar mantenimiento a todo el sistema de drenaje superficial existente( cunetas y transversal existente ), ya que en el momento  de realizar el presente estudio dichas obras se encontraron  infartadas(circulando el agua por la calzada, en vez de las cunetas).además el bombeo transversal de la via es muy bajo. Para el presente diseño de rehabilitación se recomienda una pendiente transversal del 2.5%.

6.- una vez levantada la carpeta existente en los primeros metros del tramo a rehabilitar, deberá completarse los niveles, en los huecos que se han formado, con material tipo base INVIAS con el objeto de que el bombeo de la via, quede conformado desde la superficie de la capa granular, una vez nivelada y conformada la capa granular, se imprimara con asfalto MC-70 o con emulsion de curado rápido.

ANEXOS

- ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS DE SUBRASANTE

- ENSAYOS GRANULOMETRICOS

- ENSAYOS DE LIMITES DE CONSISTENCIA

- ENSAYOS DE HUMEDADES

- ENSAYOS DE CBR TALLADOS

- ENSAYO DE PDC (TABLA CAPITULO  5)

ENSAYOS DE SUBBASE

- ENSAYOS GRANULOMETRICOS

- ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO

- ENSAYOS DE CBR CON HUMEDAD OPTIMA Y 56 GOLPES POR CAPA

# Text boxes

El valor de CBR de diseño arrojado por la gráfica para un percentil del 70 es de 5.0%.

N = 0,4 * 105 EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TON

Concreto asfaltico            	e = 5,0 cms

SUBBASE GRANULAR  e = 35 cms

CBR = 40%

Subrasante

DISEÑO CON CONCRETO ASFALTICO

PARA ZONA DE SUELO FIRME

Concreto asfaltico            	e = 5,0 cms

SUBBASE GRANULAR  e = 35 cms

CBR =40%

Subrasante

DISEÑO CON CONCRETO ASFALTICO

PARA ZONA DE SUELO FIRME

Ez  adm = 1,87 * 10-3

Concreto asfaltico            	e = 5,0 cms

SUBBASE GRANULAR  e = 35 cms

CBR = 40%

Subrasante

DISEÑO CON CONCRETO ASFALTICO

PARA ZONA DE SUELO FIRME

Ez  adm	=	1.87 * 10-3

ESTRUCTURA PAVIMENTO METODO DEPAV,   OK..

Concreto asfaltico            	e = 5,0 cms

BASE GRANULAR  	e = 35 cms

CBR = 40%

DISEÑO CON CONCRETO ASFALTICO

PARA ZONA DE SUELO FIRME

Concreto asfaltico            	e = 5,0 cms

SUBBASE GRANULAR  e = 35 cms

CBR = 40%

Subrasante

BBASE GRANULAR  e = 15 cms

CBR = 40%

DISEÑO CON CONCRETO ASFALTICO

PARA ZONA DE SUELO FIRME

Ez  adm	=	13 * 10-4

z adm	=    0,48 kg/cm²

ING. ANTONIO MORALES P.

MAT 797 CAUCA				Armenia, Diciembre 1/2009